# Ausschreibung

## CemFlow® als Heizestrich

| **Nummer** | **Leistungsbeschreibung** | **Menge [m³]** | **EP [€/m³]** | **Summe [€]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils:    CemFlow®-Fließestrich als Heizestrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem liefern und verlegen. Verlegung der Wärme- und Trittschallisolierung, Randstreifen sowie wannenartig ausgebildete Abdeckung der Isolierung bauseits.  CemFlow®-Zementfließestrich zur Aufnahme von Belägen liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch leichtes Rakeln.  Ebenheit DIN 18202, Tabelle 3  Festigkeitsklasse C  Biegezugfestigkeitsklasse F  CT F4 C ……………………………………. oder  CT F5 C …………………………………….  Estrichnenndicke in mm: …………………………….  Anmerkung: Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2, Tabellen 1-4. Estrichnenndicke (d=Rohraussenmesser der Fußbodenheizung)  Bauart A: 45 + d in mm  Bauart B: mind. 40 mm  Bauart C: mind. 40 mm  Menge: ……………………………………. qm  Estrichmehrdicken,  je 5mm Dicke …………………………… qm  Wichtig! Bewehrungen sind für CemFlow®-Fließestrich nicht erforderlich. CemFlow® ist bereits faserarmiert. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der aktuellen Broschüre „CemFlow-Produktinformationen“, Bezugsquelle: www.heidelbergmaterials.de/de/beton-und-fliessestrich/produkte/fliessestriche/cemflow |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von   
einer eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte, ist ausgeschlossen.